附件2

2013年度购买床上用品订货质量技术要求

| 品 名 | 执行标准 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 棉 胎 | GB18383-2007 GH/T1020-2000 | 特、一、二、三、四级 |
| 床 单 | GB/T22797-2009 GB18401-2003 | 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-7.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料； 纤维成份含量按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 被 套 | GB/T22796-2009 GB18401-2003 | 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-7.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料； 纤维成份含量按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 枕 芯 | GB18383-2007 GB18401-2003 | 填充料：涤纶、腈纶、锦纶等符合国家相关标准的材料，纤维含量偏差按相关产品标准执行。 |
| 枕 套 | GB/T22843-2009 GB18401-2003 | 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-7.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料； 纤维成份含量按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 枕 巾 | GB/T22864-2009 GB18401-2003 | 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-7.5；纤维成份含量按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；禁用标准规定的可分解芳香胺染料。 |

注：所有产品标识均执行GB5296.4-1998标准

四川省纤维检验局